# StoTech Classic A

не содержащая вредных веществ декоративная стеклоткань с классической структурой. Белая предварительно окрашенная и дополнительно оснащена реагирующим на воду клеевым слоем.

| Характеристика |  |
| --- | --- |
| Свойства | проверена на наличие вредных веществ в соответствии со стандартом Öko-Tex Standatrt 100 влагостойкая, размеростойкая благодаря соответствующему покрытию выдерживает механические нагрузки, устойчива к воздействию дезинфицирующих средств перекрывают трещины не горючий материал А2 либо трудно воспламеняющийся В1 |
| Оптика | Различные возможности исполнения (вид покрытия, цвет, структура) |
| Область применения |  |
|  | только внутренние работы функциональное и декоративное применение в таких областях как: офисы отели гастрономия больницы / клиники школы / детские сады квартиры Особенно подходит для областей с высокими нагрузками, как, например, коридоры и лестничные клетки. Не наносить на влажные и загрязненные поверхности. |
| Техническая информация |  |
| Группа продуктов | декоративная стеклоткань |
| Экспертиза / нормы/ заключение о допуске | P-SAC 02/III-127 класс А2 - StoTex и StoTap Pro 100 P с Latex 3000 общий допуск строительного надзора P-BWU03-I-16.4.38 класс А2 - StoTex и StoTap Pro 100 P с Color In общий допуск строительного надзора P-BWU03-I-16.5.153 класс В1 - StoTex общий допуск строительного надзора 03.0.1092 StoTex текстиль, не содержащий вредных веществ, по стандарту Öko-Tex Standart 100 |
| Рекомендации по обработке |  |
| Подготовка основания | Новое основание: Удалить загрязнения и очистить поверхности. По возможности удалить спекшиеся слои, если имеются. Старое основание: Тщательно очистить поверхности мокрым или сухим способом. При поражении плесенью необходимо использовать специальную грунтовку, а также дополнительно обработать, используя StoColor Protect. Удалить остатки старых покрытий и зачистить эти места (механически или разъедающими реактивами). Для потрескавшихся оснований мы рекомендуем полностью оклеить поверхность обоями StoTap Pro 100 S (холст для дальнейшего окрашивания) или StoTap Pro 100 Р (холст для дальнейшего окрашивания пигментированный). При применении сложных декоративных техник на гипсокартонных элементах следует выполнять полное оклеивание обоями StoTap Pro 100 S и StoTap Pro 100 Р. Это помогает избежать образование трещин. Штукатурка (группы строительных растворов PG II + III): нанести покрытие на прочное, хорошо впитывающее основание без предварительной обработки. На грубую пористую, шероховатую, всасывающую штукатурку нанести грунтовку. Грунтовать StoPrim Plex. Гипсовая и готовая штукатурка (группы строительных растворов PG IV + V): при необходимости отшлифовать верхний слой и удалить пыль: грунтовка StoPrim Plex. Гипсоволокнистые плиты: при работе с основанием нанести StoPrim Plex. Гипсокартонные плиты: зашлифовать неровности. Подготовить гипсокартонную поверхность, включая отшлифованную шпатлевку, к дальнейшему покрытию. При явном пожелтении нанести дополнительное перекрывающее покрытие StoPrim Isol. Бетон: Удалить загрязнения (масло, жир, воск) струей пара. Небольшие |

# StoTech Classic A

не содержащая вредных веществ декоративная стеклоткань с классической структурой. Белая предварительно окрашенная и дополнительно оснащена реагирующим на воду клеевым слоем.

|  | погрешности и углубления устраняются с помощью StoLevell In Z. Грунтовать StoPrim Plex. Пористый бетон: Грунтовать StoPrim Plex и гладкими шпатлевками. Кирпичная кладка: очистить и удалить пыль. Грунтовать StoPrim Plex. Плиты из дерева, жесткого волокна, стружек, фанеры: подготовить вощеные плиты соответствующим образом. Грунтовать StoPrim Plex или Sto-Aquagrund. Основания с прочным покрытием: можно сразу же приступать к работе с матовыми покрытиями со слабой впитывающей способностью. Глянцевые поверхности и лакокрасочные покрытия необходимо предварительно обработать (сделать шероховатыми). Грунтовать StoPrim Plex. Основания с непрочным покрытием: непрочные покрытия лаков и дисперсий удалить полностью. Грунтовать StoPrim Plex. Старые покрытия известковых и минеральных красок: По возможности максимальное механическое удаление, удалить пыль с поверхности и нанести StoSilent Prim. Покрытие клеевой краской: тщательно смыть и далее обрабатывать в соответствии с видом основания. Обои: удалить полностью. Смыть остатки клея и бумаги. Дыры заполнить наполнителем или шпатлевкой и далее обрабатывать в соответствии с видом основания. Поверхности, пораженные плесенью: удалить налет плесени путем мокрой очистки (например, очистить щеткой или соскоблить). Дополнительная обработка StoColor Protect. Грунтовка в зависимости от вида и состояния основания. Поверхности с никотиновыми, жирными, мокрыми пятнами, следами копоти: вымыть поверхность водным раствором с применением жирорастворяющего чистящего средства, хорошо просушить и очистить щеткой. Нанести изолирующую грунтовку StoPrim Isol. |
| --- | --- |
| Рабочая температура | Нижняя граница рабочей температуры: +5°С |
| Нанесение слоев | Основное покрытие (если необходимо): Выбор основного покрытия в зависимости от вида и состояния основания. Клей: Применения клея не требуется, т.к. ткань StoTex Classic A уже оснащена реагирующим на воду слоем клея. Промежуточное и финишное покрытия: В зависимости от требований, например, к уровню напряжения и блеска, выбираются промежуточные и финишные покрытия. Для StoTex Classic A особенно подходят краски StoColor Latex, StoColor In, StoSil In, StoColor Puran Satin. |
| Расход | Артикул Применение Расход ок. 205 А пигмент. белый 1,0 м2/м2 Superfein, 1x50 м 210 А пигмент. белый 1,0 м2/м2 Fein, 1x50 м 220 А пигмент. белый 1,0 м/м2 Mittel, 1x25 м Более точные данные по расходу уточняются в зависимости от объекта. |
| Способ применения | Пожалуйста, учитывайте: - StoTex Classic A тщательно тестируeтся на заводе. Могут иметь место одиночные обусловленные производством ошибки. Они маркируются на обрезной кромке и компенсируются. Такие ошибки не дают повода для рекламации. Во время нарезки полотна следует быть предельно точным. Претензии после укладки более чем 10 полос не могут быть признаны. - Отличия в структуре Чтобы избежать отличий в структуре, нельзя клеить повернутые в разные стороны полосы. Оборотная сторона (клейкая сторона) ткани |

# StoTech Classic A

не содержащая вредных веществ декоративная стеклоткань с классической структурой. Белая предварительно окрашенная и дополнительно оснащена реагирующим на воду клеевым слоем.

|  | обозначена зеленой маркировочной полосой. Данная маркировка отдельных полос на стене должна находиться на расстоянии около одного метра. - Резка При резке полос добавлять к фактическим размерам стены/потолка ок. 5-10 см. 4. Резать материал в области потолков, дверей, плинтусов необходимо в сухом состоянии. Сухие места намочить и прижать. Резать с помощью стальной линейки и острым ножом или ножницами. - Выступающие углы Стеклоткань покрывает выступающие углы с запасом мин. 10-15 см, чтобы добиться безупречного примыкания со следующими полосами обоев. Для более простой обработки углов тканью с явной структурой можно намочить край обоев или в уже влажном состоянии осторожно разгладить. - Нанесение слоев Склеивание: Смочить заднюю сторону обоев достаточным количеством воды, чтобы активировать действие клея. В качестве вспомогательного средства использовать специальный прибор Sto-Aqua-Quick. Наполнить его водой. Обои протягиваются через емкость с водой, и клей активируется. Через 2 мин. макс. 10 мин. разрезанные полосы наклеиваются на стыки без пузырей. Через 20 мин. StoTex Classic A связывается со стеной. После этого исправления больше не возможны. Через ок. 12 часов оклеенные поверхности высыхают настолько, что можно наносить дальнейшее покрытие. Промежуточное и финишное покрытия: Нанесение промежуточного и финишного покрытий возможно только после окончательного высыхания обоев (ок. 12 часов). Промежуточные и финишные покрытия выбираются в зависимости от требований к конечному результату, например, уровень нагрузки, блеска. Особенно подходят к StoTex Classic A такие покрытия как StoColor Latex 3000, 4000, 5000, 9000, StoColor In, StoSil In и StoColor Puran Satin. Детальные данные, такие как, например, расходные данные, Вы можете получить из техлистов. При покрытии StoTex Classic A матовой краской можно отказаться от нанесения промежуточного покрытия (например, StoColor Latex 3000, StoColor In, StoSil In). |
| --- | --- |
| Очистка инструментов | Немедленно после использования очистить водой. |
| Поставка |  |
| Цвет | Белый пигментированный |
| Хранение |  |
| Условия хранения | Хранить в сухом месте. |
| Срок хранения | Качество максимально сохраняется в оригинальной таре до … (см. упаковку). |
| Дополнительные указания |  |
| Меры предосторожности | См. паспорт безопасности |
| Номер ревиз. | StoTex Classic A/DE/DE/005 |
| Действителен с | 12.07.2006 |
|  | Применение, которое не упоминается в данном техническом листе, следует согласовать с StoCretec GmbH и получить письменное согласие на данное применение. |
| Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax (0 77 44) 57 20 10 www.sto.de infoservice@stoeu.com |  |